温度℃ K型镍铬－镍硅（镍铬－镍铝）热电动势（mV）（JJG 351-84）参考端温度为0℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -50 -1.889 -1.925 -1.961 -1.996 -2.032 -2.067 -2.102 -2.137 -2.173 -2.208 -40 -1.527 -1.563 -1.600 -1.636 -1.673 -1.709 -1.745 -1.781 -1.817 -1.853 -30 -1.156 -1.193 -1.231 -1.268 -1.305 -1.342 -1.379 -1.416 -1.453 -1.490 -20 -0.777 -0.816 -0.854 -0.892 -0.930 -0.968 -1.005 -1.043 -1.081 -1.118 -10 -0.392 -0.431 -0.469 -0.508 -0.547 -0.585 -0.624 -0.662 -0.701 -0.739 -0 0 -0.039 -0.079 0.118 -0.157 -0.197 0.236 -0.275 -0.314 -0.353 0 0 0.039 0.079 0.119 0.158 0.198 0.238 0.277 0.317 0.357 10 0.397 0.437 0.477 0.517 0.557 0.597 0.637 0.677 0.718 0.758 20 0.798 0.838 0.879 0.919 0.960 1.000 1.041 1.081 1.122 1.162 30 1.203 1.244 1.285 1.325 1.366 1.407 1.448 1.489 1.529 1.570 40 1.611 1.652 1.693 1.734 1.776 1.817 1.858 1.899 1.940 1.981 50 2.022 2.064 2.105 2.146 2.188 2.229 2.270 2.312 2.353 2.394 60 2.436 2.477 2.519 2.560 2.601 2.643 2.684 2.726 2.767 2.809 70 2.850 2.892 2.933 2.875 3.016 3.058 3.100 3.141 3.183 3.224 80 3.266 3.307 3.349 3.390 3.432 3.473 3.515 3.556 3.598 3.639 90 3.681 3.722 3.764 3.805 3.847 3.888 3.930 3.971 4.012 4.054 温度℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 4.095 4.137 4.178 4.219 4.261 4.302 4.343 4.384 4.426 4.467 110 4.508 4.549 4.590 4.632 4.673 4.714 4.755 4.796 4.837 4.878 120 4.919 4.960 5.001 5.042 5.083 5.124 5.164 5.205 5.246 5.287 130 5.327 5.368 5.409 5.450 5.490 5.531 5.571 5.612 5.652 5.693 140 5.733 5.774 5.814 5.855 5.895 5.936 5.976 6.016 6.057 6.097 150 6.137 6.177 6.218 6.258 6.298 6.338 6.378 6.419 6.459 6.499 160 6.539 6.579 6.619 6.659 6.699 6.739 6.779 6.819 6.859 6.899 170 6.939 6.979 7.019 7.059 7.099 7.139 7.179 7.219 7.259 7.299 180 7.338 7.378 7.418 7.458 7.498 7.538 7.578 7.618 7.658 7.697 190 7.737 7.777 7.817 7.857 7.897 7.937 7.977 8.017 8.057 8.097 200 8.137 8.177 8.216 8.256 8.296 8.336 8.376 8.416 8.456 8.497 210 8.537 8.577 8.617 8.657 8.697 8.737 8.777 8.817 8.857 8.898 220 8.938 8.978 9.018 9.058 9.099 9.139 9.179 9.220 9.260 9.300 230 9.341 9.381 9.421 9.462 9.502 9.543 9.583 9.624 9.664 9.705 240 9.745 9.786 9.826 9.867 9.907 9.948 9.989 10.029 10.070 10.111 250 10.151 10.192 10.233 10.274 10.315 10.355 10.396 10.437 10.478 10.519 260 10.560 10.600 10.641 10.882 10.723 10.764 10.805 10.848 10.887 10.928 270 10.969 11.010 11.051 11.093 11.134 11.175 11.216 11.257 11.298 11.339 280 11.381 11.422 11.463 11.504 11.545 11.587 11.628 11.669 11.711 11.752 290 11.793 11.835 11.876 11.918 11.959 12.000 12.042 12.083 12.125 12.166 温度℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 12.207 12.249 12.290 12.332 12.373 12.415 12.456 12.498 12.539 12.581 310 12.623 12.664 12.706 12.747 12.789 12.831 12.872 12.914 12.955 12.997 320 13.039 13.080 13.122 13.164 13.205 13.247 13.289 13.331 13.372 13.414 330 13.456 13.497 13.539 13.581 13.623 13.665 13.706 13.748 13.790 13.832 340 13.874 13.915 13.957 13.999 14.041 14.083 14.125 14.167 14.208 14.250 350 14.292 14.334 14.376 14.418 14.460 14.502 14.544 14.586 14.628 14.670 360 14.712 14.754 14.796 14.838 14.880 14.922 14.964 15.006 15.048 15.090 370 15.132 15.174 15.216 15.258 15.300 15.342 15.394 15.426 15.468 15.510 380 15.552 15.594 15.636 15.679 15.721 15.763 15.805 15.847 15.889 15.931 390 15.974 16.016 16.058 16.100 16.142 16.184 16.227 16.269 16.311 16.353 400 16.395 16.438 16.480 16.522 16.564 16.607 16.649 16.691 16.733 16.776 410 16.818 16.860 16.902 16.945 16.987 17.029 17.072 17.114 17.156 17.199 420 17.241 17.283 17.326 17.368 17.410 17.453 17.495 17.537 17.580 17.622 430 17.664 17.707 17.749 17.792 17.834 17.876 17.919 17.961 18.004 18.046 440 18.088 18.131 18.173 18.216 18.258 18.301 18.343 18.385 18.428 18.470 450 18.513 18.555 18.598 18.640 18.683 18.725 18.768 18.810 18.853 18.896 460 18.938 18.980 19.023 19.065 19.108 19.150 19.193 19.235 19.278 19.320 470 19.363 19.405 19.448 19.490 19.533 19.576 19.618 19.661 19.703 19.746 480 19.788 19.831 19.873 19.916 19.959 20.001 20.044 20.086 20.129 20.172 490 20.214 20.257 20.299 20.342 20.385 20.427 20.470 20.512 20.555 20.598 温度℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 20.640 20.683 20.725 20.768 20.811 20.853 20.896 20.938 20.981 21.024 510 21.066 21.109 21.152 21.194 21.237 21.280 21.322 21.365 21.407 21.450 520 21.493 21.535 21.578 21.621 21.663 21.706 21.749 21.791 21.834 21.876 530 21.919 21.962 22.004 22.047 22.090 22.132 22.175 22.218 22.260 22.303 540 22.346 22.388 22.431 22.473 22.516 22.559 22.601 22.644 22.687 22.729 550 22.772 22.815 22.857 22.900 22.942 22.985 23.028 23.070 23.113 23.156 560 23.198 23.241 23.284 23.326 23.369 23.411 23.454 23.497 23.539 23.582 570 23.624 23.667 23.710 23.752 23.795 23.837 23.880 23.923 23.965 24.008 580 24.050 24.093 24.136 24.178 24.221 24.263 24.306 24.348 24.391 24.434 590 24.476 24.519 24.561 24.604 24.646 24.689 24.731 24.774 24.817 24.859 600 24.902 24.944 24.987 25.029 25.072 25.114 25.157 25.199 25.242 25.284 610 25.327 25.369 25.412 25.454 25.497 25.539 25.582 25.624 25.666 25.709 620 25.751 25.794 25.836 25.879 25.921 25.964 26.006 26.048 26.091 26.133 630 26.176 26.218 26.260 26.303 26.345 26.387 26.430 26.472 26.515 26.557 640 26.599 26.642 26.684 26.726 26.769 26.811 26.853 26.896 26.938 26.980 650 27.022 27.065 27.107 27.149 27.192 27.234 27.276 27.318 27.361 27.403 660 27.445 27.487 27.529 27.572 27.614 27.656 27.698 27.740 27.783 27.825 670 27.867 27.909 27.951 27.993 28.035 28.078 28.120 28.162 28.204 28.246 680 28.288 28.330 28.372 28.414 28.456 28.498 28.540 28.583 28.625 28.667 690 28.709 28.751 28.793 28.835 28.877 28.919 28.961 29.002 29.044 29.086 温度℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 29.128 29.170 29.212 29.264 29.296 29.338 29.380 29.422 29.464 29.505 710 29.547 29.589 29.631 29.673 29.715 29.756 29.798 29.840 29.882 29.924 720 29.965 30.007 30.049 30.091 30.132 30.174 30.216 20.257 30.299 30.341 730 30.383 30.424 30.466 30.508 30.549 30.591 30.632 30.674 30.716 30.757 740 30.799 30.840 30.882 30.924 30.965 31.007 31.048 31.090 31.131 31.173 750 31.214 31.256 31.297 31.339 31.380 31.422 31.463 31.504 31.546 31.587 760 31.629 31.670 31.712 31.753 31.794 31.836 31.877 31.918 31.960 32.001 770 32.042 32.084 32.125 32.166 32.207 32.249 32.290 32.331 32.372 32.414 780 32.455 32.496 32.537 32.578 32.619 32.661 32.702 32.743 32.784 32.825 790 32.866 32.907 32.948 32.990 33.031 33.072 33.113 33.154 33.195 33.236 800 33.277 33.318 33.359 33.400 33.441 33.482 33.523 33.564 33.606 33.645 810 33.686 33.727 33.768 33.809 33.850 33.891 33.931 33.972 34.013 34.054 820 34.095 34.136 34.176 34.217 34.258 34.299 34.339 34.380 34.421 34.461 830 34.502 34.543 34.583 34.624 34.665 34.705 34.746 34.787 34.827 34.868 840 34.909 34.949 34.990 35.030 35.071 35.111 35.152 35.192 35.233 35.273 850 35.314 35.354 35.395 35.435 35.476 35.516 35.557 35.597 35.637 35.678 860 35.718 35.758 35.799 35.839 35.880 35.920 35.960 36.000 36.041 36.081 870 36.121 36.162 36.202 36.242 36.282 36.323 36.363 36.403 36.443 36.483 880 36.524 36.564 36.604 36.644 36.684 36.724 36.764 36.804 36.844 36.885 890 36.925 36.965 37.005 37.045 37.085 37.125 37.165 37.205 37.245 37.285 温度℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 37.325 37.365 37.405 37.443 37.484 37.524 37.564 37.604 37.644 37.684 910 37.724 37.764 37.833 37.843 37.883 37.923 37.963 38.002 38.042 38.082 920 38.122 38.162 38.201 38.241 38.281 38.320 38.360 38.400 38.439 38.479 930 38.519 38.558 38.598 38.638 38.677 38.717 38.756 38.796 38.836 38.875 940 38.915 38.954 38.994 39.033 39.073 39.112 39.152 39.191 39.231 39.270 950 39.310 39.349 39.388 39.428 39.467 39.507 39.546 39.585 39.625 39.664 960 39.703 39.743 39.782 39.821 39.861 39.900 39.939 39.979 40.018 40.057 970 40.096 40.136 40.175 40.214 40.253 40.292 40.332 40.371 40.410 40.449 980 40.488 40.527 40.566 40.605 40.645 40.634 40.723 40.762 40.801 40.840 990 40.879 40.918 40.957 40.996 41.035 41.074 41.113 41.152 41.191 41.230 1000 41.269 41.308 41.347 41.385 41.424 41.463 41.502 41.541 41.580 41.619 1010 41.657 41.696 41.735 41.774 41.813 41.851 41.890 41.929 41.968 42.006 1020 42.045 42.084 42.123 42.161 42.200 42.239 42.277 42.316 42.355 42.393 1030 42.432 42.470 42.509 42.548 42.586 42.625 42.663 42.702 42.740 42.779 1040 42.817 42.856 42.894 42.933 42.971 43.010 43.048 43.087 43.125 43.164 1050 43.202 43.240 43.279 43.317 43.356 43.394 43.432 43.471 43.509 43.547 1060 43.585 43.624 43.662 43.700 43.739 43.777 43.815 43.853 43.891 43.930 1070 43.968 44.006 44.044 44.082 44.121 44.159 44.197 44.235 44.273 44.311 1080 44.349 44.387 44.425 44.463 44.501 44.539 44.577 44.615 44.653 44.691 1090 44.729 44.767 44.805 44.843 44.881 44.919 44.957 44.995 45.033 45.070 温度℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1100 45.108 45.146 45.184 45.222 45.260 45.297 45.335 45.373 45.411 45.448 1110 45.486 45.524 45.561 45.599 45.637 45.675 45.712 45.750 45.787 45.825 1120 45.863 45.900 45.938 45.975 46.013 46.051 45.088 46.126 46.163 46.201 1130 46.238 46.275 46.313 46.350 46.388 46.425 46.463 46.500 46.537 46.575 1140 46.612 46.649 46.687 46.724 46.761 46.799 46.836 46.873 46.910 46.948 1150 46.985 47.022 47.059 47.096 47.134 47.171 47.208 47.245 47.282 47.319 1160 47.356 47.393 47.430 47.468 47.505 47.542 47.579 47.616 47.653 47.689 1170 47.726 47.7628 47.800 47.837 47.874 47.911 47.948 47.985 48.021 48.058 1180 48.095 48.132 48.169 48.205 48.242 48.279 48.316 48.352 48.389 48.426 1190 48.462 48.499 48.536 48.572 48.609 48.645 48.682 48.718 48.755 48.792 1200 48.828 48.865 48.901 48.937 48.974 49.010 49.047 49.083 49.120 49.156 1210 49.192 49.229 49.265 49.301 49.338 49.374 49.410 49.446 49.483 49.519 1220 49.555 49.591 49.627 49.663 49.700 49.736 49.772 49.808 49.844 49.880 1230 49.916 49.952 49.988 50.024 50.060 50.096 50.132 50.168 50.204 50.240 1240 50.276 50.311 50.347 50.383 50.419 50.455 50.491 50.526 50.562 50.598 1250 50.633 50.669 50.705 50.741 50.776 50.812 50.847 50.883 50.919 50.954 1260 50.990 51.025 51.061 51.096 51.132 51.167 51.203 51.238 51.274 51.309 1270 51.344 51.380 51.415 51.450 51.486 51.521 51.556 51.592 51.627 51.662 1280 51.697 51.733 51.768 51.803 51.836 51.873 51.908 51.943 51.979 52.014 1290 52.049 52.084 52.119 52.154 52.189 52.224 52.259 52.284 52.329 52.364 温度℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1300 52.398 52.433 52.468 52.503 52.538 52.573 52.608 52.642 52.677 52.712 1310 52.747 52.781 52.816 52.851 52.886 52.920 52.955 52.980 53.024 53.059 1320 53.093 53.128 53.162 53.197 53.232 53.266 53.301 53.335 53.370 53.404 1330 53.439 53.473 53.507 53.642 53.576 53.611 53.645 53.679 53.714 53.748 1340 53.782 53.817 53.851 53.885 53.926 53.954 53.988 54.022 54.057 54.091 1350 54.125 54.159 54.193 54.228 54.262 54.296 54.330 54.364 54.398 54.432 1360 54.466 54.501 54.535 54.569 54.603 54.637 54.671 54.705 54.739 54.773 1370 54.807 54.841 54.875

我公司专业生产定做各种型号的热电偶热电阻，欢迎新老客户来电咨询！电话：010-52882318 传真：010-56645828