K型热电偶是目前在500℃以上的测温区用量最大的金属热电偶，其用量是其他金属热电偶的总和。今天我们就来了解一下K型热电偶怎么分正负极。

首先我们来了解什么是正负极。正极(KP)的名义化学成分为：Ni:Cr≈90:10,负极(KN)的化学成分为：Ni:Si≈97。

K型热电偶线性度好、热电动势较大，所以能用于氧化性、惰性气氛中。但K型热电偶不能直接在高温下用于硫、还原性或还原、氧化交替的气氛中和真空中，也不推荐用于弱氧化气氛之中。它的正极为含铬10%的镍铬合金(KP)，负极为含硅3%的镍硅合金(KN)。因此，铠装热电偶怎么分正负极呢？依据此特性，用磁铁可以很方便地鉴别出铠装热电偶的正负极了。

至于其他热电偶的正负极区分也很简单，首先是镍铬—镍硅热电偶，它的二根丝有明显的颜色区分，有一根是绿色的，一根是灰色的，绿色的就是正极，如果是铠装热电偶丝，就可以用一个小磁性材料，放在负极面上，也就是灰色的那根丝，如果有吸引力这个就是负极。

北京昊海云天科技开发有限公司  010-52882318